DIRECCIÓN DE ELECTROTECNIA

## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Obra: ALUMBRADO PÚBLICO

Ubicación: CALLE SAN ISIDRO

Licitación: PROVISIÓN DE BRAZOS POSTIZOS PARA ADOSAR A COLUMNAS.

PROGRAMA:

PARTIDA:

Art. N° 1: La presente licitación comprende la provisión de brazos para el  Alumbrado Público perteneciente a calle San Isidro entre Belgrano e Isaac Estrella.

Art. Nº 2: Los Ítems a licitar son los siguientes:

Ítem 1: 120 Brazos postizos para adosar a columnas.-

CONSTRUCCION: Se construirán en con tubos de diámetros continuo de acuerdo a los siguientes procedimientos:

SOLDADOS:

Las características de las soldaduras será de óptima calidad a los efectos de garantizar una buena unión del caño de acero con los collarines de amarre. La junta soldada deberá estar libre de defectos tales como poros entalladura, fisuras y falta de fusión. La terminación de las soldaduras deberá presentar una transición suave entre la superficie del tubo y el cordón de soldadura, el cual tendrá que tener uniformidad y estar libre de salpicaduras.-

La terminación de las soldaduras no será molada a menos que lo requiera el ensayo de tintas penetrantes para visualizar defectos ocultos por las irregularidades del material depositado. El diseño de la junta a soldar se indica en el plano adjunto debiéndose verificar las relaciones y medidas allí consignadas.-

MATERIALES: Se utilizará, caño de acero, nuevo, sin uso. En el caso de los caños con costura, se aceptarán los mismos con certificación de calidad reconocida, debiendo además cumplir con las siguientes exigencias:

CURVADO: El curvado de los brazo se hará de acuerdo a IRAM 2582

PROPIEDADES FISICAS DE LOS MATERIALES A USAR

Tipo de acero						DALSID 0,10

Tensión de rotura 					3.500 Kg/cm²

Tensión de fluencia 					2.400 Kg/cm²

Tensión admisible					1.500 Kg/cm²

Coeficiente de Seguridad				1.6

DIMENSIONES: Las dimensiones para la longitud total de los tramos, para los espesores y ángulos de los brazos, están indicados en los planos adjuntos.-

Los diámetros y espesores acotados son mínimos y se debe entender que de variarse los mismos, se deberá conservar el resto de los detalles, la estética de la columna y la calidad de los materiales a utilizar.

Se deberá dar estricto cumplimiento a la uniformidad de espesores, dentro de las tolerancias de fabricación para cada tipo de material, pero respetando el valor de cálculo como mínimo exigido.-

TOLERANCIA: Sobre las dimensiones anotadas en los planos se admitirán las siguientes tolerancias:

Sobre la longitud de los tramos		+ 1,25 %

Sobre el ángulo del brazo			+  1' (minutos)

BRAZO: La disminución del diámetro por aplastamiento de la sección del tubo en toda la curva, no será mayor al 10 % del diámetro original.-

PROTECCION SUPERFICIAL: Los brazos deberán ser protegidas de los agentes atmosféricos en todo su exterior, de acuerdo al siguiente procedimiento:

Se liberará toda la superficie exterior de óxido, sulfatos, brillo y escoria de soldaduras de manera de garantizar un metal blanco, utilizando métodos de: cepillado, arenado, granallados y/o agentes químicos desoxidantes fosfatizantes.

Sobre la superficie limpia y antes de producirse nueva oxidación, se aplicará una mano gruesa a pincel o dos a soplete de antióxido al cromato de zinc hasta cubrir total y homogéneamente la columna.-

Con la capa de antióxido convenientemente seca, se aplicará DOS manos a soplete de esmalte sintético gris.

Art. Nº 3:

INSPECCIÓNES: La empresa adjudicataria deberá realizar el pedido de 4 (cuatro) inspecciones a la Dirección de Electrotecnia en las siguientes etapas.

1º) Inspección del lote de materiales a utilizarse.

2º) Inspección del proceso de curvado de brazos y colocación de abrazaderas.

3º) Inspección de brazo terminado.

Art. Nº 4: Se deberá incluir en la oferta los antecedentes de trabajos realizados relacionados con columnas para alumbrado público, con numero de contacto y ubicación de los trabajos realizados.-

Art. N° 5: La empresa adjudicataria deberá realizar el traslado, la descarga y  estivado de las columnas, arbitrando los medios necesarios para tal fin (grúa, personal necesario, etc.). El material se deberá entregar en el Depósito Municipal, sito en calle San Isidro sur s/n°, de la Ciudad de Rivadavia en horario de 7:00 hs. a 13:00 hs. Sin excepción.

Art. N° 6: Cualquier consulta sobre la presente licitación deberá dirigirse a la Oficina de Electrotecnia de la Municipalidad de Rivadavia, teléfono 02623-444546, interno 249.-

Art. N° 7: El plazo de entrega será de 30 (treinta) días, a partir de la fecha de notificación de su otorgamiento.-