MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Obra: ALUMBRADO PÚBLICO

Ubicación: ZONA RURAL DEPARTAMENTO DE RIVADAVIA

Licitación: PROVISIÓN DE 50 (CINCUENTA) BRAZOS METALICOS .

Art. N° 1: La presente licitación comprende la provisión de cincuenta brazos metalicos.

Art. Nº 2: El material a usar para la construcción de los brazos debe ser nuevo y en un solo tramo ó sea que no debe tener soldadura para completar el largo total del brazo. Se usara Acero A35 ´p A37 según normas IRAM 2591 ó IRAM – IAS U500-2592

Art.N° 3 Los brazos deberán ser protegidos de los agentes atmosféricos en todo su exterior, de acuerdo al siguiente procedimiento: Se liberar{a toda la superficie exterior de óxido, sulfatos, brillo y escoria de soldaduras de manera de garantizar un metal blanco, utilizando métodos de cepillado, arenado, granallados y/o agentes químicos desoxidantes fosfatizantes.

Sobre superficie limpia y antes de producirse nueva oxidación, se aplicara una mano gruesa a pincel o dos a soplete de antióxido al cromato de zinc hasta cubrir total y homogéneamente el brazo.

Con la capa de antióxido convenientemente seca, se aplicara una mano gruesa a pincel o dos manos a soplete de esmalte sintetico color aluminio de buena calidad. No se aceptara en ningún caso el enmasillado de fallas de construcción o del material, debiendo terminarse las soldaduras por medios mecánicos hasta lograr superficies similares al resto del brazo.

Art. N°4° El brazo deberá cumplir estrictamente con el plano adjunto.

Art. N°5° La presente licitación comprende el flete ya que el material se deberá entregar en el Deposito Municipal, sito en calle San Isidro s/n de la Ciudad de Rivadavia.

Art. N°6 Cualquier consulta sobre la presente licitación deberá dirigirse a la Direccion de Servicios Publicos de la Municipalidad de Rivadavia a los teléfonos 2634330922 2634349093 o int. 258.

Art. N°7 El Plazo de entrega será de 20 (veinte) días a partir de la fecha de notificación de su otorgamiento .

Direccion de Servicios Publicos

Coordinacion de Mantenimient6o Electrico, 18 de enero de 2023.